| 19.04.2006 № 01-21-38/298 на № от |  |
| --- | --- |

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ФГУП «ГХК»
по продаже монокристаллического кремния в слитках

1. ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ТОВАРА НА РЫНКЕ И КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА.

Кремний монокристаллический в слитках, получаемый методом Чохральского.

2. НОМЕНКЛАТУРА И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА.

2.1.Технические требования на монокристаллический кремний для микроэлектроники:

| Марки (электронного качества) | КДБ-(1-30) |
| --- | --- |
| Диаметр слитка | 150(205 мм |
| Тип проводимости, легирующая примесь | р, бор |
| Ориентация кристаллографической оси слитка | (100) |
| Удельное сопротивление | 1(30 Ом*см |
| Радиальный градиент удельного сопротивления, не более | 8 % |
| Концентрация кислорода | (7-9)1017 см-3 |
| Радиальный градиент кислорода, не более | 7 % |
| Концентрация углерода, не более | 2 1016 см-3 |
| Время жизни, не менее | 4×ρ мкс |
| Структурное совершенство микродефекты (epd), не более свирли, двойники, линии скольжения, страты | 100 см-2 отсутствуют |
| Окислительные дефекты упаковки ОДУ, не более | 50 см-2 |
| Плотность дислокаций, не более | 10 см-2 |
| Разориентация кристаллографической оси слитка от кристаллографического направления, не более | 3° |
| Длина слитков | 150 (500 мм (длина по согласованию с потребителем) |

| Марка (электронного качества) | КЭФ-4,5 |
| --- | --- |
| Диаметр слитка | 150(205 мм |
| Тип проводимости, легирующая примесь | n, фосфор |
| Ориентация кристаллографической оси слитка | (100) |
| Удельное сопротивление | 4,5±0,9 Ом×см |
| Радиальный градиент удельного сопротивления, не более | 10 % |
| Концентрация кислорода | (7-9)1017 см-3 |
| Радиальный градиент кислорода, не более | 10 % |
| Концентрация углерода, не более | 2 1016 см-3 |
| Время жизни, не менее | 18 мкс |
| Структурное совершенство микродефекты (epd), не более свирли, двойники, линии скольжения, страты | 100 см-2 отсутствуют |
| Окислительные дефекты упаковки ОДУ, не более | 100 см-2 |
| Плотность дислокаций, не более | 10 см-2 |
| Разориентация кристаллографической оси слитка от кристаллографического направления, не более | 3° |
| Длина слитков | 150 (500 мм (длина по согласованию с потребителем) |

2.2.Технические требования на монокристаллический кремний для солнечной энергетики:

| Марки (солнечного качества) | КДБ (0,5-20) |
| --- | --- |
| Диаметр | 150(205 мм |
| Тип проводимости, легирующая примесь | р бор |
| Ориентация | (100) |
| Удельное сопротивление (R) | 0,5 ( 20 Ом×см |
| Концентрация оптически активного кислорода, не более | 1* 1018 см-3 (в зависимости от исходного сырья) |
| Концентрация углерода, не более | 1*1017 см-3 (в зависимости от исходного сырья) |
| Время жизни, не менее | 10 мкс |
| Разориентация кристаллографической оси слитка от кристаллографического направления, не более | 3° |
| Длина слитков | 150 (500 мм (длина по согласованию с потребителем) |

| Марки (солнечного качества) | КЭФ (0,5-6) |
| --- | --- |
| Диаметр | 150(205 мм |
| Тип проводимости, легирующая примесь | n, фосфор |
| Ориентация | (100) |
| Удельное сопротивление (R) | 0,5 ( 6 Ом*см |
| Концентрация оптически активного кислорода, не более | 1×1018 см-3 (в зависимости от исходного сырья) |
| Концентрация углерода, не более | 1×1017 см-3 (в зависимости от исходного сырья) |
| Время жизни, не менее | 10 мкс |
| Разориентация кристаллографической оси слитка от кристаллографического направления, не более | 3° |
| Длина слитков | 150(500 мм (длина по согласованию с потребителем) |

2.3 Отпускные цены.

Цена монокристаллического кремния в слитках договорная и определяется с учетом параметров заказываемой продукции по спецификации заказчика.

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВОК ТОВАРА.

3.1 Упаковка товара: в соответствии с ГОСТ 19658-81 и условиями Договора.

3.2 Условия транспортировки: Базис поставки FCA или CPT (в соответствии с Инкотермс 2000).

3.3 Базовые условия по объемам поставок: Определяются производительностью производства монокристаллического кремния и номенклатурой заказа.

Выпуск продукции и ее реализация ведется только на условиях одновременной встречной поставки сырья (поликристаллического кремния, монокристаллического скрапа) для изготовления заказа.

Условия оплаты: 100% (50%) предоплата. Оплата транспортных расходов за счет Покупателя.

4. СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ КРЕМНИЙ

| Примеси: | Концентрация |
| --- | --- |
|  | I тип | II тип |
| Акцепторы (Бор) | <0,1 ppba | <1 ppba |
| Доноры (Фосфор) | <0,5 ppba | <2 ppba |
| Углерод | <0,1 ppma | <1 ppma |
| Вид: стержневой, или кусковой ПКК |
| Для кускового ПКК размеры кусков: |
| < 3 mm | Не более 2% |
| 3mm-125mm | Не менее 98% |
| Типичный размер кусков | 65-125 мм |
| Чистота поверхности | Отсутствие на поверхности стержней и кусков поликристаллического кремния следов окислов, окисленных колец роста в изломе или на срезе, а также иных инородных включений и загрязнений. |

5. СПЕЦИФИКАЦИЯ НА КРЕМНИЕВЫЙ МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ СКРАП

- Кремниевый скрап поставляется в виде слитков выращивания и их частей. Минимальный вес куска не менее 50 грамм.

- Тип проводимости – p – тип (легированный бором).

- Удельное сопротивление не менее 2 Ом×см.

- Содержание углерода не более 2,5×1016 ат/см3.

- Скрап не должен иметь включений графита, кварца, карбида кремния и других механических включений. Поверхность кусков не должна иметь видимых следов загрязнения.

Зам. генерального директора по ВЭД – начальник ОВЭД МиС	В.Т. Луник

Исп. Рослов Р.Ю.

т. (39197) 2-53-71